- Технические условия

на изготовление клееного бруса (от 2-х ламелей и более)

ТУ «Лесобалт» 001 /2005

(с изменениями от 19 октября 2007 г.)

Разработаны на предприятии ООО “ЛЕСОБАЛТ”, г. Калининград

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на клееный брус (далее брус), предназначенный для изготовления оконных и дверных блоков, эксплуатируемых в наружных условиях (относительная влажность воздуха 20%-95%, температура от минус 60°С до +60°С).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1 Брус классифицируется по категориям - 1, 2, 3, 4 в зависимости от комбинаций (пункт 4.2.7) склеенных цельных и срощеных ламелей и их длины; а также по сортам: А, В, С, согласно таблице (приложение 1).

2.2 Условное обозначение бруса

пример:

А1-72х86х3000 ТУ “Лесобалт” - брус сорта А 1-ой категории, внутренняя ламель сращенная, внешние цельные, толщиной 72мм, шириной 86мм, длиной 3000мм, выпускаемый по настоящим ТУ “Лесобалт”.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

3.1 Номинальные размеры поперечного сечения бруса: 96х61мм, 63х75мм, 72х86 мм, 72х61мм, 72х73мм, 72х75мм, 72х76мм, 72х86мм, 72х95мм, 72х105, 72х115мм, 72х120мм, 72х145мм;. Длина бруса от 800мм. до 6000мм.

3.2 Сечение и длина бруса, количество ламелей в брусе, могут быть изменены по согласованию с потребителем. Прирезка по длине осуществляется под углом 90 градусов.

3.3 Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должно быть более:

- по длине

а) для бруса длиной 800 ÷ 1800 мм  - 0/ +40мм;

в) для бруса длиной 2000 ÷ 3000 мм -0/ +30мм;

г) для бруса длиной 6000 мм -0/ +50мм;

- по ширине	 до +2,0мм

- по толщине	 до +2,0мм

3.4 Отклонение от перпендикулярности сторон не должно быть более 1мм на участке длиной 1 метр.

3.5 Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должна быть более 1,3 мм на 1 метр длины.

3.6 Отклонение от прямолинейности кромки бруса по длине на 1 метр длины не должно быть более 1,5мм.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Клееный брус должен изготавливаться согласно настоящим техническим условиям и требованиям института оконных технологий IFT (Розенхайм).

4.2 Характеристики:

- Клееный брус изготавливают из древесины хвойных пород: лиственницы, сосны, ели.

- Клееный брус состоит из строганых ламелей, склеенных  по толщине на гладкую фугу. Допустимое отклонение по толщине в пределах одной ламели ≤ 0,1мм.

- Наличие в брусе ламелей из древесины различных пород не допускается.

- Влажность древесины бруса должна быть 12±2%. Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 2%.

- Для склеивания по пласти и сращивания заготовок на шип по длине, используется клей повышенной группы водостойкости, класса Д4 DIN EN 204. Длина шипа 10мм. Склеивание ламелей бруса производится при температуре окружающей среды от 15.°С до 25°С и относительной влажностью 40-70%.

- Пороки древесины и дефекты обработки ламелей допускаются согласно таблице (приложение 1).

- Сращивание ламелей на мини-шип допускается:

- по первой категории – для внутренней ламели бруса (минимальная длина сращенной ламели min=120мм) – А1; В1; С1; Е1;

- по второй категории – для внутренней и одной наружной ламелей (минимальная длина сращенной внутренней ламели min=120мм, сращенной наружной ламели min=200мм) – А2; В2; С2; Е2;

- по третьей категории – для всех ламелей (длина сращенной внутренней ламели min=120мм, для сращенной наружной ламели min=200мм) – А3; В3; С3; Е3;

- по четвертой категории – для всех ламелей (длина сращенной внутренней ламели min=120мм, для сращенной наружной ламели min=500мм) – А4; В4; С4; Е4

- допускается изготавливать брус - по первой категории склеенный из трех цельных ламелей; по второй категории из двух цельных и одной наружной сращенной ламели.

- для средней ламели допускается заготовки:

- тангентального, радиального, смешанного распила;

-  цельная или сращенная по длине на горизонтальный или вертикальный минишип и для получения необходимого сечения, допускается склеивание средней ламели по ширине.

- Распил ламелей должен быть радиальным и полурадиальным для цельных ламелей бруса. При сращивании по длине заболонь ориентируется по одной стороне пласти (для лиственницы).

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Клееный брус принимают партиями. Партией считают число изделий одного размера, одной породы древесины, оформленные одним документом о качестве.

5.2 Приемочный контроль состоит в проверке бруса на соответствие требованиям настоящих технических условий по размерам, по каждому пороку, согласно таблице (приложение 1), по влажности изделия и по шероховатости поверхности.

5.3 Водостойкость и прочность клеевых соединений проверяется по DIN EN 204 согласно требованиям института оконных технологий IFT.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Длину, ширину и толщину изделий измеряются металлическими линейками по ГОСТ 427-89, металлическими рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями по ГОСТ 166-89. Ширина и толщина измеряются по торцам (не менее 50мм от торца) и посередине длины изделий.

6.2 Параметры шероховатости поверхности изделия контролируются визуально, путем сравнивания с образцом-эталоном или по ГОСТ 15612.

6.3 Породу и пороки древесины определяются визуально.

6.4 Влажность древесины определяется электровлагомером.

6.5 Испытания готовой продукции проводятся согласно положению, разработанному на предприятии согласно требованиям института оконных технологий IFT.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Изделия упаковываются в транспортные пакеты или пачки. Размеры, масса и конструкция транспортного пакета определяются требованиями заказчика и условиями поставки.

7.2 Брус в одном пакете должен быть одного размера, сечения, сорта, породы древесины и складироваться в пакете с продольным смещением не более 10мм, если другое не предусмотрено в заказе.

7.3 Транспортный пакет упаковывается в пленку, стягивается лентой совместно с межпакетными брусками (размером не менее 70х70мм), причем под ленту должны быть установлены картонные, пластмассовые уголки или деревянные прокладки во избежание повреждения бруса. Возможны другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия.

7.4 Каждый транспортный пакет, отгружаемый заказчику должен иметь этикетку с указанием следующей информации:

- Наименование изделия

- Фирменный знак предприятия и страна производителя

- Номер ТУ по которому изготовлено изделие

- Порода древесины

- Сорт и категория

- Размер

- Количество изделий

- Дата изготовления (упаковки)

- Контрольный участок

7.5 При транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать влажность древесины бруса согласно данным техническим условиям. Перепад температуры и влажности при хранении не допускается.

7.6 Длительное хранение бруса допускается в помещениях с относительной влажностью не более 60% при температуре не ниже +15°С в упаковке завода-изготовителя.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Готовые изделия по ГОСТ 12.1.007 не являются опасными.

8.2 При изготовлении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах соблюдаются требования настоящих ТУ и СниП 12.03-91.

8.3 Производственные помещения и производственный процесс отвечает требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002. Производственные помещения оборудованы вентиляцией в соответствии с требованиями СниП 2. 04.05-91.

8.4 При производстве бруса обеспечено выполнение требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

8.5 Работники, занятые в производстве бруса обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.041 и ГОСТ 12.4.011.

8.6 При производстве бруса выполняется весь необходимый комплекс природоохранных мероприятий.

Приложение 1 к ТУ «Лесобалт» 001/2005 с изменениями от 20.10.2007г.

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ-2140 | С О Р Т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | Е |
| 1. Сучки здоровые сросшиеся | Не допускаются на пласти и кромке, кроме указанным в примечании и эскизе | Допускаются на пласти размером до 20мм не более 2шт. на 1 п.м. и указанным в примечании и эскизе | Допускаются на пласти и кромке размером до 35мм до 3шт. на 1м/п и указанным в примечании и эскизе | Допускаются на пласти и кромке без ограничений |
| 2. Сучки здоровые сросшиеся темные | Не допускаются, за исключением указанным в примечании и эскизе | Допускаются размером до 15мм. не более 2 шт. на 1 п.м. и указанным в примечании и эскизе | Допускаются размером >15мм и <20мм в кол-ве 3шт на 1п/м и указанным в примечании и эскизе | Допускаются на пласти и кромке без ограничений |
| 3. Трещины не сквозные | Не допускаются, за исключением указанным в примечании и эскизе | Допускаются шириной не более 1мм длиной 100мм и указанным в примечании и эскизе | Допускаются | Допускаются |
| 4. Кармашки | Не допускаются, за исключением указанным в примечании и эскизе | Допускаются шириной до 3мм, в кол-ве 2шт. на 1 п.м. и указанным в примечании и эскизе | Допускаются | Допускаются |
| 5. Червоточина | Не допускается, кроме указанным в примечании и эскизе | Не допускается, кроме указанным в примечании и эскизе | Допускаются | Допускаются |
| 6. Наклон волокон | Допускается не более 20мм от продольной оси | Допускается не более 40мм на 1п.м. от продольной оси | Допускается не более 50мм на 1п.м. от продольной оси | Допускается |
| 7. Заболонь лиственницы | Допускается согласно примечания и эскиза, и в средней ламели №2, ориентированной в одном направлении с поз.6 эскиза. | Допускается в зоне двух кромок и в средней ламели №2, ориентированной в одном направлении с поз.6 эскиза. | Допускается | Допускается |
| 8. Глазки, завитки | Не допускаются, кроме указанным в примечании и эскизе | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 9. Сколы, вмятины, вырывы | Допускаются глубиной <2мм и указанным в примечании и эскизе | Допускаются глубиной не более 3мм и указанным в примечании и эскизе | Допускаются глубиной не более 4мм | Допускаются |
| 10. Грибные окраски (синева) | Не допускаются, за исключением указанным в примечании и эскизе | Допускаются на кромке бруса – без ограничений и на пласти шириной не более 5мм | Допускаются | Допускаются |
| 11. Выделение смолы | Допускается точечное | Допускается не сплошное | Допускаются | Допускаются |
| 12. Обзол | Не допускаются, за исключением п.1 примечания | Допускается не более 5мм | Допускаются | Допускаются |
| 13. Непрофрезеровка (по кромке бруса) | Допускается по крайней ламели, по кромке и пласти до2мм | Допускается не более 3мм | Допускаются | Допускаются |
| 14. Не проклей | Не допускаются | Допускается не значительный | Допускаются | Допускаются |
| 15. Цветовые пятна | Не допускаются | Допускается на одной пласти | Допускаются | Допускаются |

Примечание:

- Для всех категорий бруса  на расстоянии не более 20 мм от одного ребра бруса  на пласти  и на кромке (поз.-6-эскиза) допускаются следующие дефекты: сучки не идущие внутрь, смоляные кармашки, заболонь, глазки, завитки, сколы, вырывы, вмятины, засмолы, трещины, синева, обзол, непрофрезеровка. Данные дефекты подлежат ликвидации при дальнейшем фрезеровании бруса при производстве окон.

- Грибные окраски (синева) допускаются по согласованию с потребителем.

- Заболонь для сосны не учитывается, но ориентируется в брусе в одном направлении. Заболонь для лиственницы допускается в А3 во внешней (1-й ламели) и во внутренней (2-йламели), но ориентируется в брусе в одном направлении.

- По согласованию с потребителем в отдельных местах допускается наличие обзола.

- Сорт С – производство по отдельному заказу.

- Другие пороки по ГОСТ 2140 – не допускаются.

7. Для бруса А1-А4  длиной от 2.0 ÷ 3.0 м допускается  1 порок не учтённый в таблице:

- сучок темный частично сросшийся Ø до 10 мм  на пласти и на кромке заготовки;

- сучок здоровый светлый до Ø 20 мм на пласти и на кромке заготовки;

- вырыв на пласти до 5-и мм

- смоляной кармашек 3х50 мм

8. Допустимые зоны и размещение пороков в них указаны на эскизе к ТУ

Главный технолог ООО «Лесобалт»					Л. Иванин

Приложение – эскиз к ТУ «Лесобалт» 001/2005 с изменениями от 20.10.2007

Получение заготовки из клееного бруса

Внешняя ламель №3

Средняя ламель№2

Внутренняя ламель №1

Внешняя пласть

Внутренняя пласть

Размещение дефектов древесины в брусе

Поз.1

Поз. 2

Поз. 5

Поз. 2

Поз.6

30мм

30мм

17мм

17мм

Внешняя ламель №3

Средняя ламель №2

Внутренняя ламель №1

20 мм зона,  в которой могут находиться пороки: заболонь, смоляные кармашки, сучки, трещины, сколы, синева и т.д. (приложение1 ТУ), которые после фрезерования удаляются .

Зоны в которых могут быть здоровые сросшиеся сучки размером до 20мм, (не выходящие на внешнюю пласть), смоляные кармашки, небольшие продольные трещины, сколы, выровы, вмятины и др. (см. приложение 1 ТУ)

Внешняя пласть

Поз.3

Поз. 4

На брусе категории А1 длиной от 2,0 до 3,0м на внешней или внутренней пласти допускается один порок, согласно примечания  п.7 ТУ

Приложение № 1 К ТУ «Лесобалт» 001/2005 с изменениями от 20.10.2007г.

Лист согласования

ТУ «Лесобалт» 001/ 2007 г.

на изготовление 2-х, 3-х слойного клееного бруса

для изготовления оконных и дверных коробок.

Начальник коммерческой службы ООО «ЛЕСОБАЛТ»

___________________А.В.Канунов

(подпись)

«____» _____________ 2007 г.

Начальник ПТО

ООО «ЛЕСОБАЛТ»

___________________М.Н.Погорелов

(подпись)

«____» _____________ 2007 г.

| Знак примечания | Исправления, замечания, предложения |
| --- | --- |

Начальник ДОЦ

ООО «ЛЕСОБАЛТ»

___________________В.П.Камаев

(подпись)

«____» _____________ 2007 г.

Начальник ЦРР

ООО «ЛЕСОБАЛТ»

___________________А.Н.Борис

(подпись)

«____» _____________ 2007 г.

Технолог ДОЦ

ООО «ЛЕСОБАЛТ»

___________________М. Мокраусов

(подпись)

«____» _____________ 2007 г.

Технолог ДОЦ

ООО «ЛЕСОБАЛТ»

_____________________А.А.Сычев                                              (подпись)

«____» _____________ 2007 г.